**Гипс строительный - гипсовые вяжущие вещества**

**  
  
 - гипс строительный - 35кг**

.

Сферы применения:

* производство строительных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон, гипсовые пазогребневые плиты, гипсобетонные блоки и т.д.),
* производство художественных деталей интерьера (лепнина, скульптуры, элементы декора и т.д.),
* внутренняя отделка помещений (оштукатуривание, заделка швов и т.д.).

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Г - 5 БII** |
| Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % не более | 14 |
| Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа (кг/cм2)  не менее,  при сжатии:  при изгибе: | 5 (50)  2,5 (25) |
| Сроки схватывания, мин:  начало, не ранее:  конец, не позднее: | 6  30 |
| Упаковка | мешок 35кг |