**Гипс строительный - гипсовые вяжущие вещества**

**- гипс строительный тонкого помола - 30кг.**

Сферы применения:

* производство строительных материалов (сухие строительные смеси, гипсокартон, гипсовые пазогребневые плиты, гипсобетонные блоки и т.д.),
* производство художественных деталей интерьера (лепнина, скульптуры, элементы декора и т.д.),
* внутренняя отделка помещений (оштукатуривание, заделка швов и т.д.).

Технические характеристики:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Г - 5 БIII** |
| Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм, % не более |  | 2 |
| Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа (кг/cм2)  не менее,  при сжатии:  при изгибе: |  | 5 (50)  2,5 (25) |
| Сроки схватывания, мин:  начало, не ранее:  конец, не позднее: |  | 6  30 |
| Упаковка |  | мешок 35кг |