**ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СУПЕРЛЕГКАЯ**

 **ОСНОВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

Штукатурка изготовлена на основе гипсового вяжущего, легкого заполнителя и модифицирующих добавок.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для оштукатуривания стен и потолков в сухих помещениях. Штукатурное покрытие наносится ручным или машинным способом на различные виды оснований (бетон, пенобетон, гипсобетон, керамзитобетон, кирпичная кладка из силикатного и керамического кирпича).

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВАНИЯ**

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от отслоений, пыли, грязи и краски. Поверхность перед нанесением необходимо обработать универсальной грунтовкой FORMAN. В помещении, в котором проводятся работы, должны быть исключены сквозняки и попадание прямых солнечных лучей.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

При ручном способе применения штукатурную смесь затворить водой по принципу «смесь в воду» в соотношении на 1 кг смеси 0,59–0,62 л жидкости (14,75–15,5 л воды на 25 кг смеси). Далее смесь следует тщательно перемешать строительным миксером или дрелью с насадкой в течение 3-5 минут до получения однородной массы. При нанесении штукатурки через штукатурную станцию, сухую смесь засыпать в бункер штукатурной машины. Установить расход поступающей в машину воды в зависимости от необходимой консистенции растворной смеси. Готовую штукатурную смесь нанести на поверхность шпателем (полутёрком) и разравнять при помощи правила. Время нанесения на поверхность не более 30-40 минут после приготовления раствора. При оштукатуривании под маячки маячковые профили крепятся к основанию с помощью штукатурного раствора или монтажного клея. Данную штукатурку можно наносить при помощи штукатурной станции. Затирать штукатурку следует после начала схватывания смеси. Для получения гладкой поверхности её следует слегка увлажнить губчатой тёркой и загладить металлическим шпателем или полутёрком. Продолжительность оштукатуривания в зависимости от обрабатываемой поверхности составляет около 90 минут от начала приготовления растворной смеси. При работе на сложных участках (перепады, стыки и др.) рекомендуется применять армирующие сетки. Для ускорения процесса сушки штукатурки необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, спустя 24 часа после нанесения. Шпатлевание, декорирование, окраску или оклейку обоями производить не ранее, чем через 3 суток (при слое толщиной 10 мм).

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Для предотвращения раннего схватывания растворной смеси необходимо использовать только чистый инструмент, ёмкости и воду. Не допускается добавление воды в готовую растворную смесь в процессе производства работ. Нарушение рекомендаций производителя по подготовке основания и приготовления растворной смеси ведет к значительному ухудшению качества готовой поверхности. При работе с растворной смесью рекомендуется использовать очки и перчатки, при попадании в глаза промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

**Преимущества:**

* по своим технологическим и техническим показателям превосходит все аналогичные материалы
* уникально низкий расход
* минимальная нагрузка на конструкцию
* не требует дополнительного шпатлевания
* обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами
* не содержит абразивных наполнителей ведущих к быстрому износу расходных материалов штукатурных станций
* легкость и простота в применении
* в основе продукта экологически чистые гипсовые вяжущие собственного производства