**Гипс высокопрочный ГВВС-16**

**- гипс высокопрочный - 40кг,**

Сферы применения:

* производство форм и капов в фарфоровой, фаянсовой и керамической промышленности;
* производство сухих строительных смесей;
* тампонирование скважин в нефтяной промышленности;
* производство из гипсовых вяжущих веществ художественных деталей интерьера (лепных изделий, декоративных плит и деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток, а также для скульптурных работ);
* стоматология и травматология;
* металлургия и машиностроение.

Технические характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ГВВС - 16** |
| Степень помола, остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм,%, не более | 1 |
| Предел прочности образцов-балочек в возрасте 2-х часов, МПа(кгс/см2), не менее,  при сжатии:  при изгибе: | 16 (160)  6 (60) |
| Сроки схватывания, мин:  начало, не ранее:  конец, не позднее: | 4,5  20 |
| Содержание металлопримесей в 1 кг вяжущего, мг, не более | 10 |
| Упаковка | мешок 40кг |